| ## SMT Temel İşlevi: | - Oklüzal basınca maruz kalmayan bölgelerde sınıf I kavitelerin restorasyonunda, sınıf I ve sınıf II kavitelerin, süt dişlerinin restorasyonunda, kor ve kaide materyali olarak kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kapsül şeklinde, uygulamaya hazır, tepilebilir cam iyonomer dogu materyali olmalıdır. - Farklı renk seçenekleri bulunmalı ve renk seçenekleri talebe göre tek renk veya asorti olarak tedarik edilebilmelidir. - Set içerisinde kapsül kullanım tabancası olmalıdır ve gerekli durumlarda tabancası da ayrıca temin edilebilir olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Asitleme ve kaplamaya gerek duyulmamalıdır. - Kimyasal olarak sertleşmelidir. Işık uygulama gerektirmemelidir. - Karıştırma süresi amalgamatör cihazının gücüne bağlı olarak 10-15 saniye aralığında olmalıdır. - Radyoopak özellikte olmalıdır. - Karıştırma süresi sonrası çalışma süresi 1 dk 30 sn olmalıdır. - Uygulama sonrasında en fazla 6 dakika içerisinde donmuş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. |