| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; kron-köprü, inley-onley, kanal içi post simantasyonu ile ortodontik uygulamalarda kullanılabilir özellikte olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; kullanım yeri ve amacına uygun olacak şekilde toz miktarı en az 10 g olmak üzere farklı gramaj seçeneklerine sahip olmalıdır. Toz miktarına uygun likit komponenti ürünle birlikte verilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün kimyasal olarak sertleşebilir (kimyasal polimerizasyon) özellikte olmalıdır. - Ürünün film kalınlığı en fazla 25µm olmalıdır. - Ürün radyopak olmalıdır. - Ürün flor salınımı yapabilmelidir. - Ürün, yeterli çalışma ve karıştırma süresine sahip olmalı; çalışma süresi en fazla 3dk ve ağızda sertleşme süresi en fazla 3-5 dk olmalıdır. - Ürün kolay ve homojen karışma sağlamalıdır. - Ürün, mine ve dentine güçlü kimyasal bağlarla bağlanabilir nitelikte olmalıdır. - Ürün pulpal irritasyona sebep olmamalı, biyouyumlu olmalıdır. - Ürün ağız içi sıvılarla çözülmeye karşı dirençli olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, orijinal ambalajında toz ve likit ile birlikte ölçek ve karıştırma kâğıdı içermelidir. - İstenildiği takdirde, firma toz–likit oranının yeterliliğini belge ile kanıtlamakla yükümlüdür. |